ANEXO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: CORDÓN CUNETA  Y BOCACALLE  DE HORMIGÓN SIMPLE

El presente proyecto comprende la realización de cordón cuneta y bocacalle en el sector nor-oeste de la ciudad.-

La Coordinación de Obras Públicas diseño este proyecto teniendo en cuenta la circulación de agua de la ciudad en días de lluvia, como así también al incremento de vehículos de dicho sector.-

Los siguientes objetivos son:

- contribuir con el desarrollo del sector permitiendo el crecimiento de la zona.

- Mejorar la calidad de vida y el tránsito de vehículos y peatones, aumentando la eficiencia de la ciudad en su conjunto.-

- Logrando un mejoramiento de una línea de circulación muy importante para la trama vial de la ciudad y de esta forma jerarquizando el sector y generarán además de los beneficios enunciados precedentemente una revalorización de la propiedad.

Respecto a la ejecución de esta obra consta de la realización de cordones cunetas de hormigón simple de 15 cm de espesor en la base, la que tendrá un ancho de 70 cm. y un cordón de 15 cm de alto. La vinculación entre la base y el cordón se realizará mediante hierro diámetro 6 mm. Para evitar el desprendimiento del cordón ante posibles golpes y debido a que el hormigonado de los dos elementos se realizará en dos etapas diferentes.

Se realizarán las bocacalles correspondientes de hormigón simple del mismo espesor que el cordón cuneta. Estas no serán completas sino que se realizará el vado de cruce del agua solamente, dejando el centro de la calle con su gálibo correspondiente para una posterior pavimentación.

En los tramos de cordón cuneta se realizarán juntas de contracción cada cinco metros mediante el método de varillas de acero incrustadas 1/3 del espesor en el hormigón fresco para producir el debilitamiento de la sección.

En cada esquina o en coincidencia con un cambio de dirección o pendiente se realizarán las juntas de dilatación mediante la colocación de madera blanda de 4 cm. de espesor.

Las dos juntas mencionadas anteriormente serán obturadas mediante la colocación de material asfáltico en caliente o algún otro producto que satisfaga las condiciones exigidas para este tipo de materiales.

Se utilizara hormigón H-21 y el curado del hormigón fresco se realizará mediante la utilización de membrana química.

Previo a la ejecución del moldeo y hormigonado se realizará el desmonte para llegar a los niveles de proyecto y se verificará las condiciones de compactación del terreno, si está no son las adecuadas se realizará la compactación de la manera que sea más conveniente de acuerdo a cada uno de los casos.-

ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA:

Item Nº 1. – CORDÓN CUNETA:

Art. 1)- REPLANTEO DE OBRA:

Dada la complejidad de la traza, sé exigirá el replanteo total de la obra, a los efectos de eliminar todo tipo de incertidumbre en la ejecución.

Se materializarán puntos fijos, en la totalidad de la obra.-

Art. 2)- PREPARACION DE LA SUBRASANTE:

Se ejecutarán todos los trabajos necesarios para obtener una sub rasante apta para recibir las losas de hormigón, tales como; limpieza del terreno, extracción de árboles, movimiento de tierra, desmonte, terraplenes, escarificación, compactación con incorporación de agua, demolición de alcantarilla en bocacalle o accesos a propiedades, demolición de pasos peatonales, transporte de suelos o materiales de demolición hasta una distancia máxima de 6.00 mts., bajadas de la cañería de conexión domiciliaria del agua corriente y todo otro trabajo que sea necesario ejecutar para que la obra se pueda realizar correctamente y teniendo en cuenta las cotas del proyecto.-

Estas cotas se refieren a la superficie de rodamiento de las calzadas, debiendo tener en cuenta para determinar las cotas de la sub rasante, los espesores y perfiles transversales que figuran en los planos y pliegos respectivos.-

La sub rasante será compactada hasta obtener como mínimo el noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad seca máxima que arroja el ensayo de proctor estándar.-

Antes de iniciar trabajos algunos de movimiento de suelo, los troncos, los árboles y arbustos que señale la inspección se extraerán con sus raíces.-

Se incorporan herbicidas del tipo total, en los últimos 15 cm finales, es decir en la sub rasante. En el momento de la preparación en la zona a tratar será de 1.50 mts. medidos desde el borde externo de cordón cuneta hacia el eje de calzada, en ambas manos en una dosificación de 4 lts.c/2500 m2 tipo de herbicida: HYBAR “X” O ARSENAL CIANAMID.

SECCIÓN EN TERRAPLEN:

Se compactará la sub rasante, en capas de espesor no mayor de 15 cm., con suelo A4 o mejor al 100 %.

De la densidad proctor T- 99.-

SECCION EN DESMONTE:

Se abrirá capa a cota de sub rasante, espesor mínimo 0.15 mts., se compactara la base de asiento al  100 %. T-99.-

Art. 3)- Los materiales cumplirán las exigencia del Pliego de Especificaciones Técnicas de materiales.-

Art. 4)-  COMPOSICION DEL HORMIGON:

Para la ejecución de las cunetas o losas, cordones y bocacalle y badenes, en los lugares consignados en los planos, se utilizara hormigón de cemento portland normal, mínimo 330 kg. /m3, agregado fino y agua en las proporciones que establezca la Dirección Técnica, el que deberá cumplir en testigo calados a compresión simple a los 28 días y corregida por altura diámetro de 250 kg. /cm2 (se entenderá como resistencia característica).-

Art. 5)- PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:

Se utilizan los procedimientos constructivos que la técnica mas perfeccionada aconseja y se ajustarán en un todo de acuerdo al Pliego de Especificación Técnicas.-

Las curvas para la identificación de los cordones han sido previstas de 4.80 mts. de radio interno y 5.00 mts. de radio externo.-

Los radios de las curvas cuyos ángulos difieran de los 90 grados, así como la traza horizonte de la calles del proyecto, serán determinados –definitivamente- por la Dirección Técnica, los que se materializarán de acuerdo con los limites de los terrenos que queden frente a las arterias a pavimentar.-

Se vibrará el hormigón, mediante regla vibradora únicamente, construida para tal fin, no se permitirá colocar el cordón una hora y media más tarde de ejecutada la losa. En cuyo caso se obligara a la contratista a la utilización de un aditivo como mordiente.-

Art. 6)- JUNTAS:

1 - JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACIÓN:

Se ejecutaran juntas de dilatación en todas las bocacalles, en correspondencia con la unión entre el tramo recto y el comienzo de la curva y en todo otro lugar que figure en los planos de proyectos.-

El material de relleno será de madera blanda compresible de 3 cm de espesor por 14 cm de alto siguiente el gálibo de cordón cuneta. No se aceptara ningún otro material de relleno.-

La viga de apoyo deberá construirse con 24 hs. de anticipación como mínimo.-

Se adjunta en los planos generales el detalle de este tipo de juntas.-

2 - JUNTAS DE CONTRACCIÓN:

Se construirán con una separación de 4.00 mts. entre cada una en los tramos rectos y en las bocacalles conforme a la distribución que se consigna en los planos de detalles.

Estas serán normales al eje de la calzada.-

Para su ejecución se utilizará cualquiera de los métodos actualmente en uso, ya sea por medio de perfiles introducidos en el hormigón fresco, o por juntas aserradas a plano de debilitamiento, los que se formaran  cortando una ranura en el pavimento, con una sierra a motor.

En ambos casos, las ranuras deberán tener una profundidad mínima de 38 mm. y su ancho no podrá exceder de 6,3 mm. (1/4”).- De optarse por el método de juntas aserradas, en el orden sucesivo de las mismas,  el tiempo exacto para el aserrado será fijado por la Dirección Técnica, quedando establecido que esta tarea deberá realizarse a cualquier hora del día de acuerdo a las condiciones climáticas y al ritmo del hormigonado.-

Para la ejecución  de las juntas de contratación no será permitido el método que consiste en la utilización de chapa metálica plegada interpuesta en el hormigón durante la colocación de este.- Salvo casos especiales indicados por la Inspección.-

Art. 7)- CURADO DE HORMIGON:

Se ha previsto que el curado se efectuara con compuestos químicos con líquidos para la formación de membranas, el que se aplicara por pulverización durante las primeras horas del fragüe y ni bien haya desaparecido del hormigón el agua superficial.-

El producto a emplear deberá ser de color blanco y deberá cumplimentar las exigencias contenidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas.-

Este curado cubre las exigencias del curado inicial y final.-

El contratista puede optar por otro sistema para realizar el curado, para lo cual deberá contar con la aprobación de la Dirección. A los efectos de determinar, la cantidad del compuesto químico, la inspección podrá solicitar el ensayo de pérdida de humedad.-

Art. 8)- PROTECCIÓN DEL CORDÓN CUNETA:

Se deberá proteger adecuadamente la superficie del pavimento y cordón cuneta, para lo cual hará colocar barricadas o barreras apropiadas para impedir la circulación.-

También deberá mantener un número de cuidadores adecuados, para evitar que transiten personas durante las primeras 24 hs. después del hormigonado y que no se remuevan las barreras o barricadas.-

Se deberá colocar las señales necesarias para indicar los lugares por donde se pueda circular y en la noche se emplazarán en las barreras y en todos los sitios de peligro, faroles con luz roja.-

Cuando las necesidades de circulación peatonal exijan el cruce de pavimento, se colocará puentes u otros dispositivos adecuados por su exclusiva cuenta.-

Art. 9)  HORMIGONADO

- A BAJAS TEMPERATURAS:

No se podrá efectuar ningún tipo de hormigonado cuando la temperatura ambiente sea menor de  4º C.-

En caso de haberse efectuado el hormigonado de algún sector de la obra y dentro de las 24 hs. existiera riesgo de heladas, se deberá proteger convenientemente del frío a las losas recientemente ejecutadas, tapándolas con paja y tierra o bien encendiendo en la superficie una cantidad de recipientes con combustibles, de modo tal que eviten que la temperatura descienda a niveles peligrosos para el hormigón.-

b) CON ALTAS TEMPERATURAS:

- Cuando la temperatura del aire, a la sombra, alcance 30º C y se tomará la temperatura del Hº recién mezclado a intervalos de ½  hora.-

- Cuando la temperatura del Hº fresco llegue a 30º C, se procederá a rociar y humedecer la superficie de apoyo de la calzada y los moldes, las pilas de árido grueso se mantendrán permanentemente humedecidas, la operación de colocación, terminación y curado inicial.-

Se realizarán con la mayor rapidez posible, el curado final se iniciará tan pronto el hormigón haya endurecido suficientemente como para que la superficie de la calzada no resulte afectada por el tipo de curado adoptado.-

- Cuando la temperatura del Hº fresco llegue a 32º C se adoptarán medidas inmediatas para enfriar el agua de mezclado y los áridos, de modo que la temperatura del Hº sea menor a 32º  C.-

- CURADO INICIAL:

Rociador con pulverizador de manera de provocar una fina lluvia.-

Cuando la temperatura del Hº, inmediatamente después de mezclado sea mayor de 32º C, se suspenderán las operaciones de colocación.-

Art. 10)-  LIMPIEZA DE OBRA Y RETIRO DEL MATERIAL:

Se procederá a la total limpieza de cada sector de la obra, una vez cumplido el plazo de protección de las obras, establecido en el Art. 7) transportando el sobrante de materiales o tierra al lugar que indique el Inspector, dentro del radio urbano.-

Art. 11)- CONFECCIÓN DE PROBETAS PARA ENSAYO:

La Dirección ordenará la ejecución de probetas durante el hormigonado. Estas probetas serán de 15 cm. de diámetro por 30 cm. de alto.-

El ensayo que se realizará es el de resistencia a la compresión simple a los 7 y 28 días.-

La cantidad de probetas a elaborar será de 3 (tres) cada 170 m2 de Hº ejecutado, o más a criterio de la inspección.-

Estos ensayos solo serán para evaluar la calidad del Hº elaborado y no para juzgar la calidad de las obras ejecutadas, ya que las mismas serán mediante la extracción de testigos calados.-

Art. 12)- BOCA DE REGISTRO:

Cuando por diferencia de nivel sea necesario levantar o bajar bocas de registro y cámaras hidrantes propiedad de la Cooperativa de Agua Sudeste,  con anticipación se deberá comunicar a dicha repartición para que la misma efectúen el control pertinente, corriendo los gastos que originen los trabajos de adaptación  a los niveles de pavimentos a realizar a cargo del municipio.-

Art. 13)- VEREDAS:

Queda establecido que si por causa de la construcción se llegara a deteriorar vereda alguna, la reparación de las mismas estará a cargo de los propietarios.-

Item Nº 2.- VADOS y BOCACALLES:

Art. 1)- Tendrán un espesor mínimo de 0,15 cm.-

Se verificará resistencia y espesor mediante la extracción de un testigo por cada bocacalle o vado. Los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a, 9b, 10, 11, 14, 15, tienen exacta correspondencia con los mismos artículos del ítem anterior (n° 1 – Cordón Cuneta)-

Art. 2)- PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE: Idem  Item Nº1.-

Art. 3)- Idem: Item Nº1.-

Art. 4)- COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN: Idem: Item Nº1.-

Art. 5)- PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: Idem: Item Nº1.-

Art. 6)- JUNTAS: Idem: Item Nº1.-

Art. 7)- CURADO DEL HORMIGÓN: Idem: Item Nº1.-

Art. 8)- PROTECCIÓN DEL CORDÓN CUNETA: Idem: Item Nº1.-

Art. 9a)- HORMIGONADO A BAJAS TEMPERATURAS: Idem: Item Nº1.-

Art. 9b)- HORMIGONADO CON ALTAS TEMPERATURAS: Idem: Item   Nº1.-

Art. 10)- LIMPIEZA DE OBRA Y RETIRO DEL MATERIAL: Idem: Item Nº1.-

Art. 11)- CONFECCIÓN DE PROBETAS PARA ENSAYO: Idem: Item Nº1.-

Art. 12)- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN: Idem: Item Nº1.-

Art. 13)- MEDICIÓN DE OBRAS Y CERTIFICACIONES: Idem: Item Nº1.-

Art. 14)- BOCAS DE REGISTRO: Idem: Item Nº1.-

Art. 15)- VEREDAS: Idem: Item Nº 1.-

ANEXO III

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES

CEMENTO

El material ligante a utilizar, será cemento portland normal, de marca aprobada que reúna las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas por el Poder Ejecutivo para su recepción en Obras Públicas.

Requisitos Físicos

Finura				Material retenido tamiz Nro. 200			15 %

Superficie específica promedio			2500 cm2/gr

Superficie específica individual			2250 cm2/gr

Constancia de volumen	Expansión en autoclave				1 %

Tiempo de fraguado	Inicial 45 min.					Final 10 horas

Resistencia a la flexión	a los 7 días 35 kg/cm2

a los 28 días 55 kg/cm2

Resist. a la compresión	a los 7 días 170 kg./cm2

a los 28 días 300 kg/cm2

En todos los casos, los valores de resistencia obtenidos a los 28 días deberán ser mayores que los valores obtenidos a los 7 días.

Requisitos químicos

Pérdida por calcinación			3 %

Residuo insoluble				1,5 %

Sulfatos, expresados como SO3		3,5 %

Magnesio, expresado como MgO	5 %

Sulfuros, expresados como S=		0,10 %

Cloruros, expresados como Cl-		0,10 %

El cemento deberá entregarse en el lugar indicado por la inspección, y el apilado se realizará en forma que sea factible el acceso para inspeccionar o identificar los distintos cargamentos.

El cemento deberá entregarse en estado perfectamente pulverulento sin la menor tendencia a aglomerarse.

No se permitirá el cemento total o parcialmente fraguado o que contenga terrones, para ningún tipo de trabajo. El material en tales condiciones será rechazado.

ARENA GRUESA

El agregado fino estará constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas.

Arenas naturales son aquellas cuyas partículas son redondeadas y provienen de la disgregación por la acción de agentes naturales sobre las rocas.

Arenas artificiales son las originadas por la trituración de las rocas mediante máquinas.

Se dará preferencia al uso de arenas naturales de origen.

Las arenas presentarán partículas duras, durables y limpias, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, arcillas, materias orgánicas y deletereas.

Pureza del agregado fino

El contenido de sustancias perjudiciales no excederá los siguientes límites :

Terrones de arcilla							1% en peso

Carbón o Lignito							0.5 % en peso

Materiales que pasan el tamiz de

IRAM 74 (Nro. 200) por vía húmeda				3 % en peso

Otras sustancias perjudiciales ( como

álcalis, sales, mica, arenas con películas

superficiales, partículas blandas, etc.				1 % en peso

El total de sustancias perjudiciales no será superior al 		4 % en peso.

El agregado fino deberá estar libre de impurezas orgánicas. En caso de duda se realizará el ensayo correspondiente y deberá obtenerse un color más claro que el patrón.

Granulometría del agregado fino.-

El agregado fino será graduado de grueso a fino y su composición granulométrica deberá responder a las siguientes exigencias :

Tamiz IRAM				% que pasa, en peso

-------------------			------------------------------

- mm ( 3/8 ¨)				100

- mm (Nro. 4)				95-100

- mm (Nro. 10)				45-80

297 u (Nro. 50)				10-30

149 u (Nro. 100)				2-10

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501 y sus correspondientes de la serie A.S.T.M. designación E-11-58-T.

La gradación precedente representa los límites extremos que determinan si el agregado fino es adecuado.

A los fines de comprobar esta exigencia, se realizarán vrificaciones de las diversas partidas de material que ingresen al obrador.

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la misma pila.

Toma de muestras y métodos de ensayo

Se realizarán de acuerdo a las normas siguientes :

Toma de muestras					IRAM 1509

Terrones de arcilla					IRAM 1512

Carbón y lignito					IRAM 1512

Material que pasa el tamiz Nro. 200		IRAM 1540

Impurezas orgánicas				IRAM 1512

Granulometría					IRAM 1505

AGREGADO GRUESO

Origen, naturaleza, características.-

El agregado grueso será piedra triturada o grava u otro material inerte de origen granítico, aprobado por la Dirección Técnica.

Se compondrá de partículas duras, resistentes y durables, libres de cualquier cantidad perjudicial de capas o materias adheridas, arcillas y materias extrañas.

No contendrá sustancias perjudiciales en exceso de los siguientes límites :

Fragmentos blandos				3 % en peso

Carbón y lignito					1 % en peso

Terrones de arcilla					0.25 % en peso

Material que pasa el Tamiz Nro. 200		1 % en peso

El agregado grueso responderá, en general a las siguientes exigencias en lo que a sus características petrográficas se refiere :

1 - Durabilidad con sulfato de sodio.

La pérdida luego de cinco ( 5 ) ciclos no excederá el 12 % ( doce por ciento ).

2 - Absorción de agua ( 24 horas ) no excederá el 2 % en peso.

3 - Resistencia al desgaste.

En el ensayo de desgaste en la máquina Los Angeles, admitirá una pérdida máxima del 40 % (cuarenta por ciento).

Granulometría del agregado grueso

Triturado pétreo 6-20

El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría se ajuste a los siguientes límites :

Pasará por Tamiz IRAM 25 mm. ( 1¨ ) 				100 %

Pasará por Tamiz IRAM 19 mm. ( 3/4 ¨ ) 			95-100 %

Pasará por Tamiz IRAM 12,7 mm. ( 1/2 ¨ ) 			40-70 %

Pasará por Tamiz IRAM 9,5 mm. ( 3/8 ¨ ) 			20-40 %

Pasará por Tamiz IRAM 4.8 mm. ( Nro. 4 ) 			0-5 %

Pasará por Tamiz IRAM 1,2 mm. ( Nro.10 ) 			0 %

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501 y sus correspondientes de la serie A.S.T.M. designación E-11-58-T.

Triturado pétreo 10-50

El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría se ajuste a los siguientes límites :

Pasará por Tamiz IRAM 63 mm. ( 2.1/2 ¨ ) 			100 %

Pasará por Tamiz IRAM 51 mm. ( 2 ¨ ) 				95-100 %

Pasará por Tamiz IRAM 38 mm. ( 1 ¨ ) 				75-90 %

Pasará por Tamiz IRAM 32 mm. ( 1 1/4 ¨ ) 			55-70 %

Pasará por Tamiz IRAM 25 mm. ( 1¨ ) 				20-30 %

Pasará por Tamiz IRAM 19 mm. ( 3/4¨ ) 			0-8 %

Pasará por Tamiz IRAM 12,7 mm. ( 1/2¨ ) 			0 %

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501 y sus correspondientes de la serie A.S.T.M. designación E-11-58-T.

Presencia de piedra en forma de laja.

No se permitirá en el agregado grueso, más de un 10 % ( diez por ciento ) de piedras en forma de laja ( relación entre dimensión menor y mayor, menos de 0,2 ).

La determinación del contenido de lajas o partículas alargadas se realizará sobre una muestra representativa del siguiente peso mínimo :

Para tamaños máximos comprendidos entre 1¨ y 2 ¨ 		10 kgs.

Para tamaños máximos menores de 1 ¨				5 kgs.

De la muestra representativa de peso P se separarán mediante selección visual y operación manual todas aquellas partículas cuya dimensión exceda cinco veces el espesor medio respectivo. Luego se las pesará (Pl).

El contenido de lajas se calculará en por ciento del peso de la muestra primitiva, mediante la expresión : 				Pl

% de lajas = ------

P

El resultado a considerar, a los fines del cumplimiento de la exigencia requerida, será el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras distintas del mismo material.

Toma de muestras y métodos de ensayo

Se realizarán de acuerdo a las normas siguientes :

Tomas de muestras					IRAM 1509

Terrones de arcilla						ASTM C - 142 - 55 T

Carbón y lignito						ASTM C - 123 - 57 T

Material que pasa por el Tamiz IRAM No 200		IRAM 1540

Durabilidad con sulfato de sodio				IRAM 1525

Absorción							IRAM 1533

Resistencia al desgaste					IRAM 1532

Granulometría						IRAM 1505

ANEXO IV

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ANEXO V

PLANOS DE OBRAS